# CN 200-10

### Матовая краска для верхних покрытий для целлюлозы

**Информация о продукции**

gb 4/1214 страница 1 / 2

### Описание продукта

**Область применения :**

Быстросохнущая нитро-комбинированная краска подходит для металлического покрытия (машины, оборудование, конструкции) для внутренней и наружной отделки, а также для покрытия дерева (например, мебель, деревянные строительные элементы) для внутренней отделки.

**Технические характеристики:** **Вяжущая основа:** нитро-акриловая-комбинация

**Содержание сухого вещества:** 36 - 39 % по весу, 23 - 26 % по объему

**Вязкость распыления (DIN 53 211):** 80 - 100 с 4 мм

**Плотность (DIN EN ISO 2811):** 1,00 - 1,10 кг/л

**Блеск (DIN EN ISO 2813):** 10 - 20 единиц / 60° (матовая)

**Свойства:** - быстрое начальное высыхание

* высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
* повышенная твердость, легкая шлифовка, полировка
* кратковременные температурные воздействия: 150°C
* постоянные температурные воздействия: 120°C

**Расчетный расход:** 13,1 - 17,3 м2 / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

13,6 - 16,8 м2 / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

**Условия хранения:** В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

### Нанесение

**Рабочие условия:** От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

**Подготовка поверхности:** **Сталь:** очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и

обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).

**Древесина:** очистить, зашлифовать, удалить смолу и заболонь; макс. влажность древесины: 15 %.

#### Нанесение: Давление [бар]

**Размер форсунки [мм]**

**Операции**

**распыления** **Растворитель**

**Распылитель / Воздушный**  4 - 5 1,3 - 1,5 2 - 3 40 - 50 %

**Краскопульт низкого давления** 2,5 – 3 1,3 - 1,5 2 - 4 40 - 50 %

**с высоким потреблением сжатого воздуха**

**Безвоздушный**  120 - 150 0.28 - 0.33

(65 - 95 °)

1 15 - 20 %


#### Высыхание Устойчива к пыли Безопасное Готова к Повторное прикосновение использованию нанесение

Температура объекта 20 °C 5 - 10 мин. 10 - 15 мин. 1 ч

Температура объекта 60 °C 15 мин.

Полное отверждение через 2 - 3 дней (при 20 °C).

**Растворитель:** Mipa Verdünnung UN или UN 21

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

**MIPA SE · D-84051 Эссенбах· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100**

# CN 200-10

### Матовая краска для верхних покрытий для целлюлозы

**Информация о продукции**

gb 4/1214 страница 2 / 2



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты применения :** | **Сталь:**Первый слой: | AK 100-20 толщина покрытия: 25 - 30 мкм) |
|  | Верхний слой: | CN 200-10 (толщина покрытия: 20 - 30 мкм) |
|  | **Древесина:** |  |
|  | Первый слой: Верхний слой: | CN 200-10 (толщина покрытия: 10 - 15 мкм)CN 200-10 (толщина покрытия: 20 - 30 мкм) |

### Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.

### Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

### Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

**MIPA SE · D-84051 Эссенбах· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100**